Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

****

ISO-9001-es tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszer. Megfelel az ISO-21469 szabvány követelményeinek.

8 - 22

Newark, NJ 07105

Telefon: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Gyártó, Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Toledo, OH 43605

Telefon: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Értékesítés és Műszaki Támogatás

Telefon: 1-800-733-4755

TERMÉKADATOK

**LUBRIPLATE FGL-CC**

*„A termékek OU Kosher Pareve tanúsítvánnyal rendelkeznek”* *\*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett*

*„A termékek Halal tanúsítvánnyal rendelkeznek”* *NSF ISO21469 tanúsítvány*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| JELLEMZŐ | VIZSGÁLATI  MÓDSZER | JELLEMZŐ EREDMÉNYEK\* |
| Sűrítő |  | Alumínium komplex |
| Penetrációs tartomány 60 ütem | ASTM D-217 | 370 - 410 |
| NLGI sz. |  | 0/00 |
| Cseppenéspont | ASTM D-566 | 450 °F |
| Négygolyós kopásvizsgálat | ASTM D-2266 | 0,38 mm |
| Vízkimosódás (175 °F) | ASTM D-1264 | <8% |
| Oxidációs stabilitás 100 óra | ASTM D-942 | 2,0 psi |
| Alapfolyadék jellemzői: viszkozitás |  | Egyedi |
| Lobbanáspont °F/°C | ASTM D-92 | 500 °F |
| Dermedéspont °F/°C | ASTM D-97 | 0 °F |
| Szín | szemrevételezés | fehér |
| Textúra | szemrevételezés | selymes |

**LEÍRÁS**

A LUBRIPLATE FGL-CC kenőanyag kifejezetten a nagy sebességű dobozzáró gépekben üzemelő központi és automatikus kenőrendszerekben történő használatra készült.

**ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**

A LUBRIPLATE FGL-CC évek óta bizonyítja hatékonyságát az üdítőital iparban. A LUBRIPLATE divízió szoros együttműködést folytat a berendezések gyártóival és az üdítőital-feldolgozókkal annak biztosítására, hogy a LUBRIPLATE FGL-CC megfeleljen az alkalmazás szigorú követelményeinek.

A LUBRIPLATE FGL-CC más központi kenőrendszerrel rendelkező berendezésekben is használható, például töltő- és a csomagoló gépekben.

**ELŐNYÖK**

 Egyedi sűrítőanyag szerkezetüknek köszönhetően nem merül fel a hagyományos élelmiszeripari kenőanyagok használata során gyakran tapasztalt olajszivárgás.

 Magas hőstabilitási érték és oxidációállóság.

 Kiválóan ellenállnak a vízkimosódásnak.

 Kiemelkedő rozsda- és korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik.

 A hatékony kopásálló adalékoknak köszönhetően rendkívül jó kopásállóság.

 Az egyes gyártási tételek állandó minőségűek, így nem keményednek meg, ami számos élelmiszeripari kenőanyag esetében általános probléma a tárolás során.



**Jellemző tesztadatok**

**KISZERELÉS** **Sz.**

16 kg-os vödörL0229-035 L0229-035

54,5 kg-os hordóL0229-039 L0229-039

188 kg-os hordó L0229-040

***\*NSF International H-1 regisztrációs szám 043530***

*(megfelel a korábbi USDA 1998 irányelveknek)*

*\*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett termék élelmiszer-feldolgozó létesítményekben történő felhasználáshoz kenőanyagként vagy rozsdagátló szerként olyan gépekben, melyekben a megkent részegységek véletlen kapcsolatba kerülhetnek az élelmiszerrel.*

*„A LUBRIPLATE FGL-CC nem tartalmaz TSE/BSE kockázatot hordozó állatfajoktól származó összetevőket, ezért a termék megfelel a 2011. júliusi EMA/410/01 TSE Útmutató (3. kiadás) követelményeinek.”*

Nyomtatás helye: USA Felülvizsgálva: 2016.04.14.