Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

****

ISO-9001-es tanúsítvánnyal rendelkező minőségbiztosítási rendszer. Megfelel az ISO-21469 szabvány követelményeinek.

8 - 10

Newark, NJ 07105

Telefon: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Gyártó, Értékesítési, Szolgáltató és Elosztó Központ

Toledo, OH 43605

Telefon: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Értékesítés és Műszaki Támogatás

Telefon: 1-800-733-4755

TERMÉKADATOK

**LUBRIPLATE FP-150 és FP-150-L**

*„A termékek OU Kosher Pareve tanúsítvánnyal rendelkeznek”* *\*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett*

*„A termékek Halal tanúsítvánnyal rendelkeznek”* *NSF ISO21469 tanúsítvány*

**Jellemző tesztadatok**

**LEÍRÁS**

A LUBRIPLATE FP-150 és a LUBRIPLATE FP-150-L olyan jól tapadó, vízálló tapadóolajok, melyek ellenállnak az erős vízzel való lemosatásnak és a gőznek. Az NSF International által H-1-es kategóriában regisztrált olajok, melyek ferde fogazású hajtóművekhez, láncokhoz, kapcsolószerkezetekhez, excenterekhez, csúszkákhoz használhatók, illetve minden olyan helyen, ahol cseppmentes, folyékony tapadóolajra van szükség.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JELLEMZŐ | VIZSGÁLATI MÓDSZER | JELLEMZŐ EREDMÉNYEK\* | |
|  |  | FP-150 | FP-150-L |
| Viszkozitás:  SUS 100°F-en | ASTM D-2161 | 1950 | 510 |
| cSt 40 °C-on | ASTM D-445 | 367 | 103 |
| SUS 210°F-en | ASTM D-2161 | 126 | 67 |
| cSt 100 °C-on | ASTM D-445 | 25 | 12 |
| Viszkozitási index | ASTM D-2270 | 93 | 108 |
| API fajsúly | ASTM D-287 | 28,4 | 30,2 |
| Lobbanáspont | ASTM D-92 | 395 °F/  202 °C | 410°F/  210°C |
| Gyulladáspont | ASTM D-92 | 455 °F/  235 °C | 450 °F/  232 °C |
| Dermedéspont | ASTM D-97 | 0 °F/  -18 °C | -5 °F/  -21 °C |

**ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**

⇨ Láncok, szállítószalag, drótkötél

⇨ Őszibarack magozók - lánchajtás

⇨ Csepegtető olajozók

⇨ Gázmosók, zsírzógombok, lánchajtások

⇨ Targoncák, kerékcsapágyak, hidraulikus láncos emelők

**ELŐNYÖK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KISZERELÉS | FP-150 | FP-150-L |
| Karton: 4 db 3,79 l-es műanyag kanna | L0735-057 | L0736-057 |
| 19 l-es vödör | L0735-060 | L0736-060 |
| 60 l-es hordó | L0735-061 | L0736-061 |
| 208 l-es hordó | L0735-062 | L0736-062 |
| \*NSF International H-1 regisztrációs számok | 126123 | 126124 |

*(megfelel a korábbi USDA 1998 irányelveknek)*

⇨ Tiszta, biztonságos, nem mérgező kenés

*\*Az NSF International által H-1 kategóriában bejegyzett termék élelmiszer-feldolgozó létesítményekben történő felhasználáshoz kenőanyagként vagy rozsdagátló szerként olyan gépekben, melyekben a megkent részegységek véletlen kapcsolatba kerülhetnek az élelmiszerrel.*

*„A LUBRIPLATE FP-150 és a LUBRIPLATE FP-150-L nem tartalmaz TSE/BSE kockázatot hordozó állatfajoktól származó összetevőket, ezért a termékek megfelelnek a 2011. júliusi EMA/410/01 TSE Útmutató (3. kiadás) követelményeinek.”*

Nyomtatás helye: USA Felülvizsgálva: 2016.06.24.